Технічний опис

Стрічка бутилкаучукова К2

Властивості:

- Висока адгезія до всіх традиційних будівельних матеріалів;

- Стійкий до впливу УФ-випромінювання та несприятливих погодних факторів;

- Простота у застосуванні;

- Довговічний матеріал

Область застосування:

- Монтаж паробар'єрних плівок;

- Герметизація примикань та стиків конструкцій з металевих листів;

- Герметизація елементів покрівлі та водостоків, димоходів, труб, теплиць;

- При виробництві композитних матеріалів;

- Герметизація систем кондиціювання та вентиляції.

Опис продукції:

Двостороння самоклеюча стрічка на основі бутилкаучуку, має високі еластичні та пластичні властивості,

забезпечує повітронепроникне і паронепроникне з'єднання окремих листів пароізоляційних плівок і мембран між собою при вертикальному або горизонтальному перекритті листів, а також для з'єднання з елементами, що проникають крізь плівки, що несуть будівельними конструкціями.

Можливе використання при ізоляції місць пошкодження плівок, для кріплення їх до не дерев'яних конструкцій покрівлі (напр. металевих), для кріплення паронепроникної плівки до конструкцій і гідроізоляційних плівок до інших матеріалів. Завдяки властивостям вихідного матеріалу – спеціального складу бутилкаучуку – стрічки дають можливість з'єднати не тільки поліетиленові плівки між собою, але переважно забезпечують довговічну паронепроникність стику.

Технічні характеристики:

| Основа | бутилкаучук |
| --- | --- |
| Розміри: - Ширина - Товщина - Довжина | 15 мм 1 мм 35 м.п. |
| Водопоглинання, не більше | 0,30% |
| Щільність | 1,37 г/см3 |
| Рекомендована температура нанесення | від +5 до +30°С |
| Глибина проникнення (пенетрація при 25 ° С) | 65-70 од. |
| Стійкість до УФ-випромінювання | стійка |
| Температура експлуатації | від -40 до +90°С |
| Деформація до розриву, не менше | 50% |
| Адгезія до поверхні (ПЕ, ПП, метал, скло, дерево, бетон) | висока |

Інструкція із застосування:

Оброблювану поверхню очистити, висушити. У разі проведення робіт при температурі нижче 5°С необхідно витримати стрічку при кімнатній температурі не менше 12 годин. Розмотуючи стрічку, плавно приклейте до однієї оброблюваної поверхні. Пригладжуємо поверхню стрічки ганчіркою або гумовим роликом (рекомендується) - стрічка повинна щільно прилягати до поверхні, потім знімаємо захисний паперовий шар і приклеюємо другу поверхню. Стрічка не токсична, тому під час проведення робіт не потрібно застосування спеціальних засобів захисту.

Умови зберігання та транспортування:

Термін зберігання 24 місяці. Зберігати запечатану упаковку за температури від +5°С до +25°С.

Допускається транспортування при температурі до - 15 ° С

Упаковка:

Стрічка упакована в картонну коробку.

Обмеження:

Не допускається застосування для місць постійно занурених у воду, акваріумів та з'єднань, що перебувають під постійним тиском води.

Рекомендації щодо безпеки:

Берегти від дітей. Дотримуватись стандартної техніки безпеки.